## Slide 1: ４節点四面体エッジ中心ひずみ平滑要素(EC-SSE-T4) に基づく微圧縮大変形解析
大西 有希 （東京工業大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容
「超」大変形問題を 高精度かつロバストに解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
ゴム
プラスチック／ガラス
金属

## Slide 3: 既存手法の問題点（ABAQUSの要素）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
四面体1次ハイブリッド要素(C3D4H)  体積ロッキングなし．
✗ 圧力振動（チェッカーボード）あり．
✗ せん断／コーナーロッキングあり．
四面体2次修正ハイブリッド要素(C3D10MH)
 せん断／体積ロッキングなし．
✗ 内挿の精度低下あり． ✗ 大変形で早期の収束困難あり．
節点数は ほぼ同じ
圧力
圧力
T4
T10

## Slide 4: 我々の従来手法（平滑化有限要素法：S-FEM）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
F-barES-FEM-T4
 せん断・体積ロッキングなし．  コーナーロッキングも充分小さい．
 圧力振動は充分小さい．  偏差応力の精度も良好． ✗ 計算時間が長い．FEMと親和性なし．
メッシュは先程の C3D4Hと同じ．
メッシュは先程の C3D10MHと同じ．
SelectiveCS-FEM-T10
 せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動はある程度小さい．  コーナーロッキングもある程度小さい． ✗ 偏差応力に振動が現れる．  計算時間が短い．FEMと親和性あり．
FEM-T4の10倍超 の計算時間が掛かるが，高速化のアイデアが無かった．
FEMとの親和性を保ったまま今以上の改良のアイデアが無い．
T4
T10

## Slide 5: エッジ中心ひずみ平滑要素（EC-SSE）の登場
片持ち梁の曲げのMises応力分布比較 (3節点三角形メッシュ)
T. Jinsong et al., Euro. J. Mech. /A, v95, 2022.
応力分布が階段状で低精度． 実は，せん断ロッキングも 起こしている．
ひずみ/応力が要素内で 線形分布なので高精度．
せん断ロッキングなし．
更にEC-SSEではひずみ/応力の連続性もある．
ただし，
FEMとの親和性なし．
体積ロッキングあり．
ポアソン比0.49までの ゴム大変形に拡張する 手法を開発しよう！
Strain Smoothing Element
Edge Centered SSE
詳細は後述

## Slide 6: 研究目的
せん断成分の解析精度に優れたEC-SSEと 体積ロッキングを回避できるNS-FEMを用い， 両者を選択的低減積分(SRI)で組み合わせた 新たなS-FEM定式化(EC-SSE-SRI-T4)の ゴム大変形での精度と大変形ロバスト性を確認する．
発表目次：
手法：ES-FEM，EC-SSE，提案手法の定式化概要の紹介
結果と考察：解析例の紹介 と 計算コストの考察
まとめ：
そこそこ上手く行きました!!

## Slide 7: 手法 ES-FEM，EC-SSE，提案手法の定式化概要の紹介

## Slide 8: ES-FEMの定式化概要
各セルのを通常のFEMと同様に作る．
各セルのを周囲のエッジに要素体積を重みとして配り， エッジで平均化してを作る．
エッジの平滑化領域の量としてひずみ・応力・節点内力を計算する．
ガウス点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できるが
体積ロッキングは 回避できない．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明する

## Slide 9: EC-SSEの定式化概要
ES-FEMと同じ手順で各エッジのを作る．
は各エッジ中心の物で，各セル内で線形分布だと考える．
をセル内の３ガウス点へと外挿してを作る．
を用いてひずみ・応力を計算し，三角形２次要素と同様に ガウスの３点積分で節点内力を計算する．
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が極めて速い
ひずみ分布は 各セル内で線形 かつ エッジ中心で連続
ひずみ平滑化を ２回行って ガウス点で ひずみ/応力を 評価・積分する
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明する
体積ロッキングは 回避できない．

## Slide 10: EC-SSE-SRI（提案手法）の定式化概要
微圧縮材に対応するため，EC-SSEにSRIを適用．
(1) EC-SSEによる 各ガウス点での偏差ひずみの計算
(3) NS-FEMによる 各節点での体積ひずみの計算
(5) 節点内力の計算
(2) 各ガウス点での偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各節点での静水圧応力と その節点内力寄与の計算
選択的 低減積分 (SRI)
なお，3次元4節点四面体の場合は， を再平滑化してを作り， それをセル内4ガウス点へと外挿して を作る．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明する
予稿は繰り返し平滑 ()で 執筆しましたが，講演 は一発に変更して おります．

## Slide 11: 結果と考察 解析例の紹介 と 計算コストの考察

## Slide 12: 片持ち梁の曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ問題．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 13: 片持ち梁の曲げ解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果 （最終状態）
静的 陰解法
節点変位・反力 にも問題なし （詳細略）
充分滑らかなMises応力分布が得られており，体積ロッキングも回避できている．
微妙なチラつきは見られるが，全体的には滑らかな圧力分布が得られている．

## Slide 14: ブロックの圧力押込解析
概要
1/4モデル．
Arruda-Boyce超弾性体 ().
上面の1/4の領域に圧力を加えて押し込む．
Load
静的 陰解法

## Slide 15: ブロックの圧力押込解析
EC-SSE-SRI-T4の解析結果
静的 陰解法
Mises応力/圧力分布に大きな問題はなく 大変形ロバスト性も充分．

## Slide 16: 円柱の押込解析
概要
上面を面内拘束し軸方向に下向き強制変位．
Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 17: 円柱の押込解析
EC-SSE-SRI-T4の解析結果
静的 陰解法
Mises応力分布に問題はなく大変形ロバスト性も程々
圧力分布は上面にややチラつきが多く見られるが許容範囲
37％公称圧縮で 収束困難

## Slide 18: フィラー充填ゴムの引張解析
概要
1/8モデル
鉄フィラー： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 19: フィラー充填ゴムの引張解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果
静的 陰解法
圧力分布はゴム部の上面にややチラつきが多く見られるが許容範囲．
Mises応力分布に問題はなく，実用上充分な大変形ロバスト性がある．
221％公称 引張で 収束困難

## Slide 20: 提案手法(EC-SSE-SRI-T4) の計算時間に関する考察
陰解法の計算時間の大部分は剛性方程式を解くことに費やされるため， 剛性マトリックスのサイズが計算時間に直結する．
EC-SSE-SRI-T4は純粋な変位形の定式化なので， 剛性マトリックスの行数/列数（自由度の数）はFEM-T4と全く同じ．
EC-SSE-SRI-T4は要素をまたぐ歪み平滑化を行うため， 剛性マトリックスのバンド幅はFEM-T4の約6.7倍になる．
従って，EC-SSE-SRI-T4の計算時間は同メッシュのFEM-T4の約6.7倍になる．
定式化 | バンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 | 約14節点3自由度 | 1
FEM-T10 | 約28節点3自由度 | 2.0
ES-FEM-T4 | 約45節点3自由度 | 3.2
NS-FEM-T4 | 約60節点3自由度 | 4.3
EC-SSE-T4, EC-SSE-T4-SRI | 約94節点3自由度 | 6.7
定式化 | バンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 |  | 1
FEM-T10 |  | 2.0
ES-FEM-T4 |  | 3.2
NS-FEM-T4 |  | 4.3
EC-SSE-T4, EC-SSE-T4-SRI |  | 6.7
ちなみに，予稿の定式化 ()だと 23.9倍になる．

## Slide 21: 提案手法(EC-SSE-SRI-T4) の計算時間に関する考察
メッシュを細かくし， FEM-T4で計算時間を6.7倍に増やして良いなら……
  直接法による行列の球解をと考えると，節点数（）を2.6倍に増やせる． メッシュ長（節点間距離）を0.7倍に小さく出来るだけ． せん断ロッキングを回避するにも程遠い．
  メッシュを幾ら細かくしても，微圧縮問題の体積ロッキングと圧力チェッカーボーディングは そもそも防げない．
  かと言って，あまりにも遅いと業務時間内に計算結果が得られないので，限度はある．
「FEM-T4の6.7倍の計算時間」は 多くの問題で許容範囲内だと思うのですが， 皆様はどう思われますでしょうか？

## Slide 22: まとめ

## Slide 23: EC-SSE-SRI-T4のまとめ
EC-SSE-T4を改良した新たなS-FEM定式化「EC-SSE-SRI-T4」を開発し， そこそこ上手く行きました!!
目論見通り，ポアソン比0.49までの微圧縮問題でせん断/体積ロッキングを回避し， 実用上問題ないレベルで圧力チェッカーボーディングも抑制された．
比較的優秀な大変形ロバスト性も確保された．
同メッシュでの計算時間はFEM-T4の約6.7倍に増えるが，利用価値は充分あると考えられる．
【補足】
T10のS-FEMで問題となっていた偏差応力振動は一切生じなかった．
体積ひずみの繰り返し平滑（NS→CS→NS）を行えば圧力チェッカーボーディングはより強力に抑制できることは分かっているが，剛性行列のバンド幅が激増する（３次関数的にバンド幅が増える）ため，あまり現実的ではない．
SelectiveES/NS-FEMと比較すると，計算時間は多少増えるもののせん断応力の精度が大幅に上昇する．体積成分の計算法は全く同じNS-FEMなのに圧力チェッカーボーディングが相当改善されたが，原因は不明．
F-barとSRIのどちらが良いかもまだ未検討．
ご清聴ありがとう御座いました．
EC-SSE-SRI-T4の実用化に乞うご期待!!

## Slide 24: 付録

## Slide 25: SSEの定式化概要
ES-FEMと同じ手順で各エッジのを作る．
は各エッジ平滑化領域内でひと先ずは一定だと考える．
をセル内の３ガウス点で平均化してを作る．
を用いてひずみ・応力を計算し，三角形２次要素と同様に ガウスの３点積分で節点内力を計算する．
ひずみ平滑化を ２回行って ガウス点で ひずみ/応力を 評価・積分する
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が速い．
ひずみ分布は 各セル内で線形
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明する

## Slide 26: 定式化の違い
各定式化のひずみ分布
FEMとES-FEMはひずみが区分一定で， 区分が異なる．
SSEとEC-SSEはひずみが区分線形で， 連続性の有無が異なる．
FEM
ES-FEM
EC-SSE
SSE
計算時間を度外視すれば， EC-SSEはT3/T4メッシュで 高精度なひずみ/応力が期待できる．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明する