## Slide 1: 流速依存性を考慮した 電着塗装シミュレーションのための 塗膜析出モデル
長井 悠，大西 有希，天谷 賢治
東京工業大学

## Slide 2: 研究背景
電着塗装は比較的均一な塗膜を生成出来る． ただし，袋状の部位では均一性が保たれない． ⇒最低膜厚を保証するプロセス最適化が必要
＜設計パラメータ＞
  電極の数，位置，昇圧パターン
  電着穴の数，位置，大きさ など
経験と勘頼みの最適化は困難
数値解析による最適化に期待
画像出典：
http://www.
rodip.com.br/

## Slide 3: 従来研究
数種の電着塗装シミュレータが開発されている
精度が未だ不十分な為，シミュレータはほとんど利用されていない
    膜厚を計算するために重要なモデルは以下の二つ
  線形モデルでは精度がよくない
膜厚∝クーロン量
↓
ロスを考慮したモデル
塗膜析出モデル
電気抵抗∝膜厚
塗膜抵抗モデル

## Slide 4: 我々のアプローチ（概要）
２つのモデルを非線形の式で表した
解析を行って検証してみたところ・・・
  一枚板電着（単純形状） → 電流・膜厚ともに一致！！
  ４枚ＢＯＸ （袋形状） → BOXの奥の面で 電流・膜厚が不一致
抵抗膜厚
塗膜抵抗モデル
膜厚クーロン量
塗膜析出モデル
実験結果
従来モデルによる解析結果
提案モデルによる解析結果

## Slide 5: 我々のアプローチ（問題点）
撹拌流速が小 ⇒ クーロン効率が大 クーロン効率に流速依存性がある！
析出量
[mg]
スターラーの回転
撹拌流速：大
撹拌流速：小
総電荷量 () [C]
高速
低速
０
原因：４枚BOXの外側のみで撹拌 そのため内側は撹拌されていない
塗料の流速変化
に対する
クーロン効率変化

## Slide 6: 研究目的
塗膜析出の流速依存性に着目し， 袋状部材における膜厚の予測精度向上を目指す
我々の想定する塗膜析出メカニズム
一枚板電着実験による流速依存性の測定
解析による本手法の検証
  一枚板電着
  ４枚BOX
まとめ

## Slide 7
1.我々の想定する塗膜析出メカニズム

## Slide 8: 塗膜析出メカニズム
①水の電気分解により，カソード表面でが発生，
蓄積される
②の一部は拡散消費
カソード
一部は
拡散消費
Notes: では今回新たに提案した塗膜析出モデルについて，そのイメージを説明します．
あくまでイメージですので，これが物理的に正しいのかということはわかりませんのでご注意ください．
まず，電流を流すと水の電気分解により，カソード表面でOH^−が発生し，蓄積されます．その間にOH^−の一部は拡散消費されてしまいます．

## Slide 9: 塗膜析出メカニズム
③が一定量たまると塗料粒子がカソード表面
の近傍で析出を開始
塗料
イオン
n+
塗料粒子
カソード

## Slide 10: 塗膜析出メカニズム
④塗料粒子の多くはカソード面に付着して塗膜となる．
⑤塗料粒子の一部は付着せずに拡散し，再溶解する．
塗料
イオン
n+
塗料粒子
カソード
カソード
一部は
拡散・再溶解
④と⑤の比率が塗膜の電流密度・電圧降下に加え， 撹拌流速にも依存

## Slide 11: 流速依存性の原因
撹拌流速が大きいと電気泳動よりも対流が卓越し， 塗料粒子が流されて拡散・再溶解してしまう．
カソード鋼板
析出塗膜
塗料
イオン
n+
塗料
イオン
n+
陽イオン価数大
電気泳動力大
陽イオン価数小
電気泳動力小
塗料
粒子
イオン価数ほぼゼロ
電気泳動力ほぼ無
撹拌流速
撹拌流速
電場

## Slide 12: 塗膜析出モデル
このの値を流速に依存するパラメータとし，
撹拌流速ごとの実験により同定する
有効電流比 β
：カソード電流密度
：塗膜での電圧降下
Notes: 以上の塗膜析出モデルをこちらのような式で表しますた．
流れる電流に，有効電流比として，塗膜になるのと再溶解する粒子の比率をかけています．
この有効電流比ベータをカソード電流密度および塗膜での電圧降下の関数としてあらわしていました．
今回はこの𝛽_1,𝛽_2を流速に依存するパラメータとし，撹拌流速ごとの実験により同定することとします．

## Slide 13
2.一枚板電着実験による 流速依存性の測定

## Slide 14: 一枚板電着実験（概要）
スターラーで撹拌流速を変化させ 塗料の析出に与える影響を調べる
つきまわり性能の良い自動車用 電着塗料（日本ペイント社製）
リン酸亜鉛被膜処理済み SPCC鋼板を電着
アノードはSUS304の円筒
温度一定（３０℃）
実験中にアノード表面電位と電流を 計測
実験終了時に塗膜重量と膜厚を計測
電源電圧と通電時間を様々に変える
塗料
カソード
一枚板
アノード
円筒

## Slide 15: 一枚板電着実験 （実験条件）
スターラーで撹拌流速を変化
電圧条件
  昇圧速度は6.66V/sで一定
  200, 150, 100, 50, 30, 10Vに達したら保持
  昇圧終了時刻と30, 60, 90, 120, 150, 180 秒で電着終了
電源電圧
(Dfapp)
[V]
時刻 (t) [s]
実験で与えた
電源電圧
時刻歴
各流速に
41ケースの
電圧条件

## Slide 16: 実験結果（析出効率の流速依存性）
クーロン効率に流速依存性が確認された
撹拌流速：大⇒析出効率：小，
撹拌流速を考慮した塗膜析出モデルが必要
析出量
総電荷量 () [C]
撹拌流速ごとの
クーロン効率比較
撹拌流速 大
撹拌なし 流速：中
大 極大
撹拌流速なし

## Slide 17: 実験結果（塗膜抵抗）
撹拌流速を変えても塗膜抵抗に変化なし →塗膜抵抗モデルは流速依存性を持たない
塗膜での電圧降下
(Δ) [V]
カソード
電流密度
()
[A/
膜厚(h) [μm]
撹拌流速ごとの
塗膜抵抗比較
撹拌なし 撹拌流速：中
撹拌流速：大

## Slide 18: 一枚板電着実験のまとめ
塗膜析出モデルに流速依存性を与える
  塗膜析出モデルは有効電流比の式を以下で表す
  を撹拌流速ごとに変化させる
塗膜抵抗モデルに流速依存性はない

## Slide 19
3.解析による本手法の検証

## Slide 20: 一枚板電着の解析
有限要素法を用いて解析
撹拌流速２種類（あり，なし）の流速条件を模擬
実験と同様の電源電圧時刻歴を与える

## Slide 21: 一枚板電着の解析結果（膜厚）
十分精度の良い結果が出ている
膜厚
(h)
[μm]
時刻 (t) [s]
撹拌流速あり

## Slide 22: 一枚板電着の解析結果（膜厚）
十分精度の良い結果が出ている
高電圧時に少し誤差がみられる程度
膜厚
(h)
[μm]
時刻 (t) [s]
撹拌流速なし

## Slide 23: 一枚板電着の解析結果（電流密度）
各流速で十分精度の良い結果が出ている
撹拌流速なし
撹拌流速あり
カソード電流密度
()
[A/
時刻 (t) [s]
時刻 (t) [s]
実験結果
解析結果
実験結果
解析結果

## Slide 24: ４枚BOXの解析
有限要素法を用いて解析
保持電圧200Vの標準的な電圧時刻歴を与えた
H面は絶縁
A面
裏：Ｂ面
C面
裏：Ｄ面
Ｅ面
裏：Ｆ面
Ｇ面

## Slide 25: ４枚BOXの解析（流速依存性の考慮）
２種類の塗膜析出パラメータを用いる（提案手法） A面：撹拌流速ありの塗膜析出パラメータを与える B~G面：撹拌流速なしの塗膜析出パラメータを与える
単一の塗膜析出パラメータを用いる（昨年の手法） A~G面：撹拌流速ありの塗膜析出パラメータを与える
図
A面
裏：Ｂ面
C面
裏：Ｄ面
Ｅ面
裏：Ｆ面
Ｇ面
塗膜析出モデルの有効電流比
撹拌流速ありと撹拌流速なしの場合の
それぞれ実験して求めたパラメータを
， に与える

## Slide 26: ４枚BOXの解析結果（膜厚）
昨年の手法ではBOXの奥の面で膜厚を 小さく見積もっている
流速依存性の考慮により最終膜厚の精度改善
F, G面の析出開始時刻に改善の余地あり
B,C
F,G
A
D,E
D,E
B,C
F,G
A
B,C
F,G
A
D,E
流速依存性なし （昨年の手法）
時刻 (t) [s]
流速依存性あり （提案手法）
(h)
[μm]
膜厚
時刻 (t) [s]
（実験結果は同一）

## Slide 27: ４枚BOXの解析結果（電流密度）
十分精度の良い結果が出ている
カソード電流密度
()
[A/
実験結果
提案手法
昨年の手法
A面とB面の合計
A面
裏：Ｂ面
C面
裏：Ｄ面
Ｅ面
裏：Ｆ面
Ｇ面
時刻 (t) [s]

## Slide 28: ４枚BOXの解析結果（電流密度）
十分精度の良い結果が出ている
カソード電流密度
()
[A/
実験結果
提案手法
昨年の手法
E面とF面の合計
実験結果
提案手法
昨年の手法
C面とD面の合計
時刻 (t) [s]
時刻 (t) [s]

## Slide 29: ４枚BOXの解析結果（電流密度）
流速依存性を考慮したことで 予測精度の改善がみられる
時刻 (t) [s]
カソード電流密度
()
[A/
実験結果
提案手法
昨年の手法
G面

## Slide 30
まとめ

## Slide 31: まとめ
基礎的な電着実験を行い，塗膜析出の流速依存性を考慮した塗膜析出モデルを提案した．
塗膜析出の流速依存性を考慮して解析を行うことにより，４枚BOXの膜厚予測が実用的な精度で行えることを示した．

## Slide 32
付録

## Slide 33: 塗膜析出モデルの見直し
有効電流比のグラフがうまくフィットしない
電流小 ⇒ 有効電流比が小さいまま 電流大∪電圧大⇒ 有効電流比 ≅ 1
有効電流比
カソード電流密度 () [A/
塗膜での電圧降下
(Δ) [V]

## Slide 34: 塗膜析出モデルの見直し
塗膜での電圧降下
(Δ) [V]
有効電流比
カソード電流密度 () [A/

## Slide 35: 誤差まとめ
一枚板電着解析（膜厚）
  撹拌流速あり
    10V: 0.585
    30V: 0.516
    50V: 0.531
    100V: 0.571
    150V: 0.455
    200V: 0.537
    All : 0.534
    last: 0.591
  撹拌流速なし
    10V: 0.558
    30V: 0.667
    50V: 0.570
    100V: 0.482
    150V: 0.601
    200V: 1.43
    All : 0.765
    last: 0.665

## Slide 36: 誤差まとめ
一枚板電着解析（電流密度）
  撹拌流速あり
    200V: +2.325e+00
    (afetr30s): +3.466e-01
    150V: +2.454e+00
    (afetr30s): +6.131e-01
    100V: +2.589e+00
    (afetr30s): +4.658e-01
    050V: +2.516e+00
    (afetr30s): +3.480e-01
    030V: +2.812e+00
    (afetr30s): +2.547e-01
    010V: +4.851e-01
    (afetr30s): +1.855e-01
  撹拌流速なし
    200V: +2.328e+00
    (afetr30s): +5.159e-01
    150V: +2.264e+00
    (afetr30s): +7.294e-01
    100V: +2.532e+00
    (afetr30s): +5.934e-01
    050V: +2.490e+00
    (afetr30s): +3.484e-01
    030V: +2.875e+00
    (afetr30s): +2.822e-01
    010V: +6.417e-01
    (afetr30s): +2.123e-01

## Slide 37: 誤差まとめ
４枚BOX（膜厚）
  提案手法
    A: 0.941
    B: 1.10
    C: 1.08
    D: 1.18
    E: 0.900
    F: 2.03
    G: 2.04
    all: 1.40
    last: 0.949
  昨年の手法
    A: 0.917
    B: 1.64
    C: 1.63
    D: 1.88
    E: 1.56
    F: 2.55
    G: 2.54
    all: 1.89
    last: 2.02